پژوهش تجربی بر روی اثر درجه حرارت بالا بر روی خواص مکانیکی بتن تقویت شده با الیاف فولادی

نکات مهم

افزودن الیاف فولادی اثر مثبت بر روی مقاومت فشاری تا 1000درجه سانتی گراد دارد.

مقادیر مدول الاستیسیته به طور کلی  متناسب و  موازی با مقاومت فشاری بود.

به خصوص میزان الیاف 1.0٪ از دست دادن مقاومت را بیش از سایر میزان های الیاف کاهش می دهد.

کلید واژه ها : بتن ، درجه حرارت بالا، الیاف فولادی ، استحکام یا مقاومت فشاری، مدول  الاستیسیته، چقرمگی

چکیده

به طور گسترده ای مشخص شده است که افزودن الیاف فولادی به بتن ، خواص بتن  دارای رفتار ترد و شکننده را بهبود می بخشد. این به ویژه با افزایش شکل پذیری بتن بر این رفتار به گونه ای مثبت اثر می گذارد .در این مطالعه، نتایج حاصل از اثر درجه حرارت بالا در بتنالیاف فولادی مورد بررسی قرار گرفت.الیاف فولاد نوع RC80 / 60 BN به بتن آزمایشی  در  میزان های 0٪، 0.5٪، 1٪ و 1.5٪ افزوده شد که توسط نمونه های حجم و استوانه ای بتن با نمونه 7، 28 و 90 روزه مورد آزمایش قرار گرفتند.

نمونه های استوانه ای تولید شده  در معرض درجه حرارت 1100،1000،900 و 1200 درجه سانتی گراد در کوره قرار گرفتند. اثر درجه حرارت برای نمونه های در 6 ساعت در آزمایشات استفاده شد.

در این مطالعه، مقادیر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و چقرمگی بتن الیافی نسبتا با توجه به نسبت های الیاف مختلف، عمر بتن و اثرات درجه حرارت متفاوت داده شد. در نتیجه،همان طور که انتظار می رود، مقادیر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و چقرمگی بتن الیافی اساسا توسط اثر درجه حرارت بالا کاهش می یابد. هنگامی که آن با نتایج با توجه به درصد الیاف فولادی مورد بررسی قرار گرفت، نمونه 1.0٪ افزودنی الیاف به طور خاص کمترین کاهش  مقاومت فشاری را داشتند.

علاوه بر این در مقایسه نتایج حاصل از کاهش مقاومت فشاری در اثر درجه حرارت بالا در 900و 1000  درجه سانتی گراد نسبت به 1،100 و 1200درجه سانتی گراد کمتر بود. نتایج به دست آمده از 1100 و 1200درجه سانتی گراد به یکدیگر نزدیک بود . یعنی مقادیر مقاومت فشاری به پایین ترین مقدار پس از 1100 درجه سانتی گراد می رسد.

1.مقدمه

به منظور بهبود خواص بتن، مواد افزودنی الیاف فولادی را می توان به بتن [1،2] اضافه کرد. الیاف فولادی نیز در میان این مواد هستند و در سال های اخیر، آنها به طور معمول در بتن استفاده می شود. هدف از تولید  بتن حاوی الیاف این است که چقرمگی مواد، مقاومت آن در برابر اثرات ضربه ای، استحکام خمشی آن و خواص مکانیکی دیگر افزایش یابد. بتن حاوی الیاف ، طیف وسیع تری از حوزه های استفاده  را دارد ، مانند بتن میدانی، سنگ فرش، سازه های صنعتی، تثبیت شیب و حفظ ساخت و ساز دیوار، هیدرولیک، ساخت و ساز ساختمان هنگامی که با بتن معمولی [3-8] مقایسه می شود . بتن ممکن است در معرض اثرات مختلف مانند سایش، انجماد-ذوب، ابزار ​​شیمیایی، بارهای پویا در طول عمر فیزیکی آن قرار بگیرد  . یکی از آنها درجه حرارت بالا و آتش است. اثر درجه حرارت بالا می تواند به ویژه در پارکینگ فرودگاه، زمینه های صنعتی و دودکش تحت درجه حرارت بالا ، گیاهان تولید مواد شیمیایی با خطر آتش سوزی بالا و سازه های صنعتی دیده شود . رفتار واقعی بتن در معرض دمای بالا به بسیاری از عوامل محیطی مانند خواص مصالح ساختمانی که بتن را می سازند، میزان گرما ، حداکثر درجه حرارت که در آن در معرض قرار می گیرد و دوره این قرار گرفتن در معرض ، روش های خنک کننده پس از حداکثر درجه حرارت و سطح بارگذاری در زمان خنک کننده [9،10] بستگی دارد .

سیمان هیدراته با اثر درجه حرارت بالا با از دست دادن آب ، آب زدایی می شود . ( OH)2) Ca موجود در محتوای سیمان در بتن در دمای در محدوده 400 تا 600 درجه سانتی گراد آب زدایی می شود و به CaO تبدیل می شود.

در نتیجه ی این تبدیل با آزاد کردن آب، آب رفتگی در حجم فعلی تا 30٪ رخ می دهد و کاهش قابل توجهی در مقاومت فشاری مواد دیده می شود . با مداخله خاموش  کردن آتش توسط آب، بتن ها ، آب را در دماهای بالا از دست می دهند ، آن با CaO واکنش با اثر آب واکنش نشان می دهد  و دوباره ( OH)2) Caرا بوجود می آورد  [9-12]. علاوه بر آب پوشی و کم آبی بین C-S-H در دمای بالا، سنگ دانه هایی در طول مرحله حرارت و  ناپیوستگی های حرارتی در داخل سیمان بوجود می آید، علاوه بر این، فشار منافذ آب جمع آوری شده در منافذ سیمان باعث شکل گیری اشکالی در حجم بتن می شود [13،14]. در نتیجه آب رفتگی و اشکالی که در بتن ایجاد شده است، ترک های عمیق رخ می دهد. این نیز باعث کاهش ناخواسته در مقاومت فشاری بتن می شود.

در سازه آتشین، آسیب ها می تواند به ویژه در بلبرینگ بتن از خارج به داخل بسته به درجه حرارت و زمان موثر مشاهده شود. اندازه گیری ها نشان داده است که از دست دادن مقاومت در  بلبرینگ های بتن تقویت شده از خارج به داخل کاهش می یابد و بخشی از آنچه که ما به عنوان یک پوسته می نامیم تشکیل می شود  [15]. بنابراین، سهم افزودن الیاف فولادی برای مقاومت فشاری نباید نادیده گرفته شود چون بتن اصلی  کاهش مقاومت کمتری از بتن پوسته متحمل می شود  . چون مشخص شده است که آن سهم بسیار مهمی را با پیشگیری از توسعه ترک خوردگی فراهم می کند. هدف از این مطالعه، بررسی سهم الیاف فولادی تجربی در از دست دادن مقاومت فشاری مواد بتن که در معرض اثر دمای بالا قرار می گیرند می باشد .الیاف فولادی به عنوان یک ماده کمکی مهم برای پیشگیری از آب رفتگی و انبساط هایی است که ممکن است به علت اثر درجه حرارت بالا و تشکیل ترک در خمیر سیمان رخ می دهد شناخته شده است .

2. مواد و روش

2.1. مواد و ترکیب بتن

سه نوع مصالح مانند شن درشت، شن ریز و شن و ماسه خرد شده در تولید بتن مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش های گرانش و جذب خاص بسته به مصالح مورد استفاده [16] انجام شد. در مخلوط بتن،شن درشت با میزان 35٪، شن ریز با میزان 25٪ و شن و ماسه خردشده با میزان 40٪ اضافه شد [17]. در تولید بتن تجربی، سیمان CEM I 42,5  مورد استفاده قرار گرفت. نمونه های بتن استوانه ای بدون الیاف فولادی و با الیاف فولادی در میزان حجمی 0.5٪، 1.0٪ و 1.5٪ تولید شد. الیاف فولادی اضافه شده به نمونه های تجربی به عنوان نوع RC80 / 60 BN مورد استفاده قرار گرفت. استحکام کششی الیاف فولادی ، حداقل 1050 N/mm2 بود. خواص این الیاف فولادی در جدول 1 و نمودار طرح کلی آن در شکل 1 داده شده است.

جدول2 مقادیر ترکیب بتن.

w: آب، C: شن و ماسه خرد شده، F.G:: سیمان، C.S شن  ریز ، C.G: شن درشت، A: افزودنی

جدول 1:خواص الیاف فولادی

| الیاف فولادی |  |
| --- | --- |
| طول(میلی متر) | 60 |
| قطرd(میلی متر) | 0.75 |
| باریکی(d/1) | 80 |
| چگالی(g/cm3 | 7.48 |
| مقاومت یا استحکام کششی(N/mm2 | Min1050 |

شکل. 1. الیاف فولادی مورد استفاده در آزمایش

در نمونه های بتن استوانه ای با افزودنی الیاف فولادی در این مطالعه [18-20]، میزان آب / سیمان 0.60 بود و مقدار افت آن در محدوده 12 سانتی متر 2 ± سانتی متر با فوق روان کننده ها برای نمونه های بتن بدون افزودنی  ثابت نگه داشته شد. مقادیر ترکیب بتن و مقدار الیاف اضافه شده به بتن 1 m3  در جدول 2 داده شده است .

نمونه تجربی بدون افزودنی الیاف فولادی در دسته بتن معمولی و با افزودنی الیاف فولادی در میزان حجمی 0.5٪، 1.0٪، 1.5٪ تولید شد. نمونه ها پس از قرار گرفتن در  وضعیتشان در دماهای 900، 1000، 1100  و 1200سانتی گراد در عمر بتن از 7، 28 و 90 روز در قطعه های 3×3×4×4 تولید شد و آزمایشات آنها انجام شد [18-22،24]. ظواهر نمونه ها در شکل 2 داده شده است.

2.2 برنامه دما برای نمونه های تجربی

نمونه استوانه ای تولید شده با افزودنی و بدون افزودنی الیاف فولادی در معرض اثر دما با شروع از 7، 28 و روز 90 مین روز پس از تولید  قرار گرفتند . نمونه ها از مجموعه آزمایش یک روز قبل جدا شده  و به مدت 24 ساعت برای خشک شدن قرار داده شدند. به منظور جلوگیری از آسیب نمونه ها به دلیل انبساط ناگهانی و بیش از حد آب در ساختار آن ها بسته به افزایش درجه حرارت در کوره در دمای بالا، نمونه ها در آون خشک کننده در5 ± 105  درجه سانتی گراد به مدت 6 ساعت برای جدا کردن آب جذب شده  توسط بتن قبل از قرار گرفتن در کوره نگه داشته شدند. به منظور تامین درجه حرارت بالا، کوره برقی در دمای بالا و با ظرفیت گرمایی تا 1200درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گرفت. درجه حرارت از 900، ، 1100 و 1200 درجه سانتی گراد به ترتیب برای نمونه استوانه ای استفاده شد.

دوره  کوره پزی در کوره در دمای بالا در مجموع 6 ساعت از جمله زمان  افزایش دما و  زمان حرارت در مورد درجه حرارت ثابت در نظر گرفته شد (900 ، 1000 ، 1100 و 1200 درجه سانتی گراد). استفاده از درجه حرارت بالا در 6 ساعت شامل افزایش زمان تا مقدار درجه حرارت مورد نظر بود . پس از دوره 6 ساعته حرارت ، درب کوره بسته شده و بگذارید به خودی خود خنک شود تا دمای آن به دمای اتاق برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض نمونه های تجربی برای تغییرات درجه حرارت ناگهانی برسد. نمونه هایی که  بوسیله ی آن درجه حرارت های مختلف به کار گرفته شد در شکل 3داده شده است.

2.3. تعیین خواص مقاومت فشاری

پس از قرار گرفتن نمونه های استوانه ای در اثر حرارتی برای 6 ساعت کامل در روزهای 7، 28 و 90 ام پس از تولید خود و خنک کردن آنها تا حد دمای اتاق، آنها در معرض  آزمایش های مرتبط با مقاومت فشاری قرار گرفتند [23،24]. به منظور محاسبه مدول الاستیسیته، فشارسنج به نمونه های استوانه ای متصل شده و تغییر شکل نمونه تحت بار اندازه گیری شد [25] .

شکل. 2. نمونه بتن استوانه ای

1000℃                                                                      900℃

1200℃                                                                       1100℃

شکل3:نمونه های در معرض حرارت

اندازه گیری های جابجایی ها با اندازه گیری مقادیر تغییر شکل مربوط به هر  مقدار بار kN 2.5 ثبت شد و  با توجه به  از دست دادن مقاومت در نمونه هایی تشکیل شد که در معرض درجه حرارت متفاوت از نمونه های کنترل قرار گرفتند. شاخص های حساسیت در فشار سنجی1 m μ بود . به منظور مقایسه نمونه  ها با استفاده از مقادیر به دست آمده از نمونه های در معرض درجه حرارت بالا با نمونه شاهد، منحنی تنش-کرنش ترسیم شد. مقادیر مقاومت فشاری، مدول الاستیسیته و چقرمگی با استفاده از این منحنی مشخص شد.

4. مراحل محاسبه برای مدول الاستیسیته

در طول آزمایش فشاری، نمودار تنش و کرنش متناظر با  مقادیر جابجایی نیرو به دست آمده توسط دستگاه  فشار سنج متصل به نمونه های استوانه ای کشیده شد.

با استفاده از مقادیرε و σمقادیر محاسبه شده،  در برابر ، مقادیر مربوط به هر مقدار بار اندازه گیری شده به عنوان نقاط شروع از σ0 = 0 و ε0 = 0 در محور ε –σ مشخص شد. چند جمله ای های رگرسیون درجه دوم از نظر این نقاط با استفاده از آنها متناسب شد . منحنی چند جمله ای با این چند جمله ای های رگرسیون با استفاده از جفت مقدار  ε –σ  به ترتیب ابتدا با شروع از σ0 = 0 به  σmaksسپس ادامه از σ0 = 0 به  σmaks-1و از σ0 = 0 به  σmaks-2 و در نهایت برابر با σmaks ×0.7 ترسیم شد. ضرایب تعیین (R2) چند جمله ای های رگرسیون که برای جفت نقطه ی محور با شروع از σmaks  اقتباس شد ، با روش حداقل مربعات محاسبه شد. همه چندجمله ای ها از مبدا عبور می کنند و ساختار تحلیلی آن ها به صورت است. مقادیر مدول قاطع و مماس الاستیسیته با در نظر گرفتن  مقادیر تنش-کرنش از طریق داشتن حداکثر مقدار R2 چند جمله ای در میان چند جمله ای های رگرسیون درجه دوم محاسبه شد که برای نقاط ε –σ مورد نظر اتخاذ شد.

2.5. محاسبه مدول الاستیسیته قاطع  و مماس

با استفاده از مقادیر چند جمله ای با ضریب تعیین حداکثر مقدار (R2) ، مختصات X نقطه با مختصاتy برابر با y=0.4×σmaks محاسبه شد. یک مماس بر این که قبلا از این نقطه برای منحنی چند جمله ای درجه دوم تشکیل کشیده بود ترسیم شد. مدول الاستیسیته مماس با محاسبه زاویه خط مماس با خط افقی نشان داده شد. به طور مشابه، برای مدول قاطع الاستیسیته، مختصات X  این نقطه با مختصات y برابر باy=0.5×σmaks  با استفاده از مقادیر چند جمله ای با ضریب تعیین حداکثر (R2) محاسبه شد.

یک خط از این نقطه به منحنی چند جمله ای درجه دوم که توسط ترکیب نقطه اولیه تشکیل شده بود (ε0 = 0، σ0 = 0) به عنوان  یک مدول قاطع ترسیم شد . مدول الاستیسیته قاطع با محاسبه زاویه خط قاطع با خط افقی مشخص شد. منحنی تنش-کرنش همراه با مماس و مدول قاطع از خطوط کشش اقتباس در آن منحنی برای نمونه 28 روزه مرجع در شکل 4 داده شده است.

شکل. 4. منحنی تنش-کرنش (برای نمونه 28 روزه مرجع).

3.نتایج

3.1. یافته های مقاومت فشاری

آزمایشات فشاری نمونه های بتن استوانه ای با ابعاد 150تا 300 میلی متر که با و بدون افزودنی الیاف فولادی تولید شد ، در نمونه های 7، 28 و 90 روزه انجام شد و در معرض اثر درجه حرارت 25 ، 900، 1000، 1100و 1200 سانتی گراد قرار گرفت . مقادیر مقاومت فشاری نمونه های درمعرض اثر درجه حرارت بالا با نمونه هایی که در 25 سانتی گراد آزمایش شدند و یا با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند. تغییرات مقادیر مقاومت فشاری با توجه به  دوره های نمونه برای هر برنامه دما به صورت گرافیکی در شکل 9-5 ارائه شده است

در نتیجه مطالعات تجربی،زمانی که سهم افزودنی الیاف فولادی به خصوص در بالا 1٪ در حجم نگه داشته می شود ، مشخص شد که مقاومت فشاری بتن کاهش می یابد . در نمونه های مرجع، حداکثر از دست دادن مقاومت در نمونه با 1.5٪ افزودنیالیاف فولادی در هر دوره مشاهده شد. مشکل طرح بتن با افزایش دوز الیاف فولادی و انعقاد در الیاف فولادی با توجه به تراکم الیاف به عنوان دلایل از دست دادن مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت. این وضعیت باعث شکاف محلی در بتن و کاهش مقاومت فشاری می شود.

شکل. 5. ارتباط بین دوز الیاف فولادی و مقاومت فشاری (25درجه سانتی گراد).

شکل. 6. ارتباط بین دوز الیاف فولادی و مقاومت فشاری (900 درجه ی سانتی گراد ).

شکل. 7. رابطه دوز الیاف فولادی و مقاومت فشاری (1000 درجه سانتی گراد).

شکل. 8. رابطه دوز الیاف فولادی و مقاومت فشاری (1100درجه سانتی گراد).

شکل. 9 :رابطه دوز الیاف فولادی و مقاومت فشاری (1200درجه سانتی گراد).

هنگامی که ارزیابی از نظر دوره های بتنی انجام شد، حداکثر مقاومت فشاری به ویژه برای نمونه های 7، 28 و 90 روزه در 0.0٪ مواد افزودنی الیاف فولادی با اثر افزایش دما مشاهده شد. مشاهده شد که درجه حرارت بالای مورد استفاده باعث از دست دادن مقاومت فشاری در نمونه ها می شود . با این حال، با وجود از دست دادن مقاومت فشاری در دمای بالا، سطح کاهش در مقاومت فشاری مستقل از عمر  بتن در نمونه های با بیش از 1٪ میزان الیاف فولادی بود. به خصوص 1٪ میزان الیاف فولادی کاهش مقاومت فشاری در برابر درجه حرارت را کم می کرد .

اگر میزان الیاف فولادی ، مقادیری حدود 1.5٪ است، کاهش در مقاومت فشاری با افزایش دما شباهت در نمونه بدون افزودنی الیاف فولادی را نشان می دهد . د دوره مشابه برای هر دما و برای هر افزودنی الیاف فولادی ، از دست دادن های مقاومت محاسبه شد. کمترین میزان مقاومت با توجه به نمونه بدون الیاف فولادی در دوره های مشابه در نظر گرفته شد و درصد سهم به عنوان تفاوت های بین مقدار کم داده شد. در دمای 1100 و 1200 درجه سانتی گراد ، مقادیر مقاومت به یکدیگر نزدیک بودند و برای هر دوره آن پایین ترین مقادیر را داشت.

در نمونه های 7 روزه، از دست دادن های مقاومت فشاری نمونه  های بدون افزودنی الیاف فولادی برای 900 درجه سانتی گراد به عنوان 85٪، 1000درجه سانتی گراد به عنوان 88٪، برای 1100 و 1200 درجه سانتی گراد به عنوان 93٪ بود. در محاسبه افزودنی های الیاف فولادی حداقل از دست دادن  مقاومت در نمونه با 1.0٪ افزودنی الیاف فولادی برای همه درجه حرارت ها مشاهده شد. هنگام مقایسه با نمونه بدون افزودنی الیاف فولادی ، مشخص شد که سهم برای مقاومت فشاری برای 900 درجه سانتی گراد به عنوان 32٪ و 1000 درجه سانتی گراد به عنوان 49٪ برای 1.0٪ از الیاف فولادی محاسبه شده است. در نمونه 28 روزه، از دست دادن های مقاومت فشاری نمونه بدون افزودنی الیاف فولادی برای 900 درجه سانتی گراد به صورت 82٪، 1000 درجه سانتی گراد به  عنوان 92٪ ، برای 1100درجه سانتی گراد  95٪برای 1200درجه سانتی گراد به عنوان 94٪  بود . با توجه به افزودنی الیاف فولادی حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه با 1.0٪ افزودنی الیاف فولادی برای دمای 900 درجه سانتی گراد، 1100 و 1200 درجه سانتی گراد مشاهده شد ، با این حال، برای 1000 درجه سانتی گراد ، حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه ی با 1.5٪ درجه حرارت الیاف فولادی مشاهده شد . در حالی که 1.0٪ افزودنی الیاف فولادی ، افزایش مقاومت 48٪ در 900درجه سانتی گراد را فراهم می کند. این مقدار 48 درصد در 1000 درجه سانتی گراد با توجه به نمونه های بدون افزودنی الیاف فولادی، نشان داد که سهم برای مقاومت فشاری در 1100 درجه سانتی گراد به عنوان 77٪ برای 1.5٪ از الیاف فولادی محاسبه شده است . برای 1100 و 1200 درجه سانتی گراد، مقادیر نیز مشابه نمونه 7 روزه به دست آمد.

بر خلاف نمونه های 7 روزه و 28 روزه، حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه 90 روزه در نمونه با 1.5٪ افزودنی الیاف فولادی برای 900 و 1000 درجه سانتی گراد مشاهده شد. مقادیر مقاومت برای نمونه بدون افزودنی برای 1000 درجه سانتی گراد ، 38٪ بود. در 900 درجه سانتی گراد ، مقدار مقاومت تقریبا درست ماند نمونه بدون افزودنی الیاف فولادی بود. بتن با 1.5٪ افزودنی الیاف فولادی 14 درصد مقدار مقاومت بیشتر را در 900 درجه سانتی گراد نسبت به  بتن با 1.0٪ افزودنیالیاف فولادی نشان می دهد .

شکل. 10. ارتباط بین مقاومت فشاری و دمای بالا (7روزه).

شکل. 11. ارتباط بین مقاومت فشاری و دمای بالا (28روزه).

شکل. 12. ارتباط بین مقاومت فشاری و دمای بالا (90روزه).

تغییرات مقاومت فشاری افزودنی های الیاف فولادی به مقادیر درجه حرارت بالا مانند 900، 1000، 1100 و  1200 درجه سانتی گراد برای نمونه های به ترتیب 7، 28 و 90 روزه در شکل 12-10داده شده است.

جدول 3 مقادیر مدول الاستیسیته مماس.

جدول 4 مقادیر مدول الاستیسیته قاطع.

5 مقادیر چقرمگی فشاری با توجه به درجه حرارت و دوره ها .

3.2. یافته های  مدول الاستیسیته

در طول آزمایش استحکام  و مقاومت فشاری که بر روی نمونه استوانه ای انجام شد، جابجایی های عمودی مشاهده شده در نمونه ها از طریق دستگاه تجربی فشار سنجی نصب شده بر روی نمونه ها ثبت  شد و مقادیر مدول الاستیسیته برای نمونه ها با استفاده از این مقادیر بار تغییر شکل به دست آمده محاسبه شد.مقادیر مدول مماس محاسبه شده الاستیسته در جدول 3 داده شده است، در حالی که مقادیر برای مدول الاستیسیته قاطع در جدول 4 ارائه شده است.

3.3 یافته های چقرمگی

منحنی تغییر شکل برای نمونه سیلندر کشیده شد. مناطق تحت منحنی محاسبه شد و مقادیر چقرمگی فشاری متعلق به نمونه (جدول 5) یافت شد.

4. نتیجه گیری

در این مطالعه، نتایج حاصل از اثر درجه حرارت بالا در بتن الیاف فولادی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج مقاومت فشاری نمونه های استوانه ای، حداکثر مقاومت فشاری برای نمونه 7 روزه در 0.0٪ مواد افزودنی های الیاف فولادی مشاهده شد.همانطور که انتظار می رفت ، حداکثر از دست دادن مقاومت در نمونه بدون مواد افزودنی در درجه حرارت بالای به کارگرفته شده مشاهده شد. برای درجه حرارت های 1100 و 1200 درجه سانتی گراد ، از دست دادن مقاوت مشابه با یکدیگر پیدا شد. بنابراین، سهم افزودنی های الیاق فولادی به طور کامل در دمای بالاتر از 1000درجه سانتی گراد متوقف شد. در 900 و 1000 درجه سانتی گراد ، حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه با افزودنی 1.0٪ الیاف فولادی مشاهده شد.

هنگامی که این نمونه ها با نمونه های بدون افزودنی الیاف فولادی مقایسه شدند، مشخص شد که سهم برای مقاومت فشاری برای 900  درجه سانتی گراد به عنوان 32٪ و 1000 درجه سانتی گراد به عنوان 49٪ برای 1.0٪ از الیاف فولادی محاسبه شد.

در نمونه های 28 روزه ، حداقل از دست دادن  مقاومت نمونه با 1.0٪ افزودنی الیاف فولادی برای دمای 900 ، 1100 و 1200 درجه ساتننی گراد مشاهده شد. با این حال، برای 1000 درجه سانتی گراد حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه با 1.5٪ درجه حرارت الیاف فولادی مشاهده شد. مشخص شد که سهم برای مقاومت فشاری در 1100 درجه سانتی گراد به عنوان 77٪ برای 1.5٪ از الیاف فولادی محاسبه شد. برای 1100 درجه سانتی گرادو 1200 درجه سانتی گراد، مقادیر نزدیک مانند نمونه 7 روزه به دست آمد.

حداقل از دست دادن مقاومت در نمونه های 90 روزه با  1.5٪ افزودنی الیاف فولادی برای 900 ، 1000 و 1200 درجه سانتی گراد مشاهده شده است. بتن با 1.5٪ افزودنی الیاف فولادی مقدار مقاومت 14 درصد بیشتر در 900 درجه سانتی گراد را نسبت به بتن با افزودنی 1.0٪ الیاف فولادی نشان داد. تنوع در مدول قاطع و مماس الاستیسیته به طور کلی به صورت موازی با مقاومت فشاری بود. با این حال، تغییرات را می توان با درجه حرارت مورد استفاده مشاهده کرد.

مقادیر برای مدول الاستیسیته در 900 و 1000 درجه سانتی گراد بالاتر از  مقادیر در 1100 و 1200 درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. ارزش در 1100و 1200 درجه سانتی گراد موازی با یکدیگر نشان می دهد.

با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه، مشکل در طرح بتن با افزایش دوز الیاف فولادی و انعقاد در الیاف فولادی با توجه به تراکم الیاف باعث شکاف های محلی در بتن و کاهش مقاومت فشاری می شود . با این حال، وقتی که رفتار در دماهای بالا مورد بررسی قرار گرفت، به خصوص میزان الیاف 1.0٪ از دست دادن  مقاومت بیش از سایر میزان الیاف ها کاهش یافت . انتخاب این میزان برای طراحی ممکن است با توجه به نتایج حاصل از آزمایش های پیشنهاد شود. نتایج مطالعه برای اثر دما به مدت 6 ساعت مورد بررسی قرار گرفت و این میزان الیاف پیشنهاد شده برای طراحی مهم تر است  چون دوره ی  اثر حرارت در سازه ها کمتر خواهد بود. با توجه به اثر دمای بالا تغییر جزئی در میان مقادیر مقاومت فشاری در 1000 درجه سانتی گراد و بعد از 1000 درجه سانتی گراد مشاهده شد.

تشکر و قدردانی

فرایند اجرایی تجربی این مطالعه توسط واحد هماهنگی طرح های پژوهشی علمی (BAP) از دانشگاه ارجیس با کد FBT-07-29 مورد حمایت قرار گرفت.